| Nichrome woven wire cloth Plain weave. Width of cloth - 1000, 1500 mm. Material - Nichrome wire Х20Н80, Х15Н60. Used in furnaces for producing cars details and for producing nitric acid in high temperature conditions (15000). Gauze №; Aperture, mm; Wire diameter; Mesh; Open area, %; Weight in kgs per 1 sq.m.. mm; inch. 63; 0,63; 0,32; 0,013; 26,7; 44,0; 1,43. 2; 2,0; 0,6; 0,024; 9,8; 59,2; 1,9. 3,2; 3,2; 0,8; 0,032; 6,4; 64,0; 2,21. 3,2; 3,2; 1,2; 0,047; 5,8; 52,9; 4,55. 4; 4,0; 1,2; 0,047; 4,9; 59,2; 3,8. 10; 10,0; 1,0; 0,039; 2,3; 82,7; 1,2. 10; 10,0; 1,2; 0,047; 2,3; 79,7; 1,5. 12; 12,0; 1,0; 0,039; 2,0; 85,2; 1,1. 12; 12,0; 1,2; 0,047; 1,9; 82,7; 1,5. |  |
| --- | --- |