| Stainless steel woven wire cloth for grain separation Width of cloth - 1000 mm. Material- stainless steel wire. Gauze No; Aperture, mm; Wire diameter; Mesh; Weight in kgs of 1 sq.m.; Open area, %. mm; inch. 261; 0,261; 0,1; 0,0039; 70,4; 0,354; 52,0. 287; 0,287; 0,1; 0,0039; 65,6; 0,331; 54,6. 306; 0,306; 0,11; 0,0043; 61,1; 0,307; 53,6. 341; 0,341; 0,11; 0,0043; 56,3; 0,283; 56,8. 372; 0,372; 0,12; 0,0047; 51,6; 0,374; 56,8. 421; 0,421; 0,12; 0,0047; 47,0; 0,342; 60,3. 472; 0,472; 0,13; 0,0051; 42,2; 0,306; 61,2. |  |
| --- | --- |