| Wicker Netting Material-low carbon not annealed wire, galvanized wire, PVC-coated wire (green color).. Shape; Gauze No.; Aperture, mm; Wire diameter; Width; Length of roll; Weight in kgs of 1 sq.m.. mm; inch; mm; inch; m; Sq.m.. Lozenge; 5; 5; 1,0; 0,04; 1000; 39,37; 10; 10; 3,39. 1,2; 0,05; 4,26. 6; 6; 1,0; 0,04; 12; 12; 2,83. 1,2; 0,05; 3,55. 8; 8; 1,0; 0,04; 2,12. 1,2; 0,05; 3,03. 1,4; 0,06; 3,54. 10; 10; 1,0; 0,04; 1000 1500; 39,37 59,06; 10; 10; 1,55. 1,2; 0,05; 2,24. 1,4; 0,06; 2,83. 12; 12; 1,2; 0,05; 12; 12; 1,87. 1,4; 0,06; 2,36. 15; 15; 1,2; 0,05; 1,49. 1,6; 0,06; 2,49. 1,4; 0,06; 2,03. Square; 20; 20; 1,6; 0,063; 1000 1500; 39,37 59,06; 12; 12 18; 1,72. 1,8; 0,071; 2,18. 2; 0,079; 2,61. 25; 25; 1,6; 0,063; 15; 15 22,5; 1,38. 1,8; 0,071; 1,75. 2; 0,079; 2,1. 30; 30; 1,8; 0,071; 1,46. 35; 35; 1,8; 0,071; 14; 14 21; 1,25. 2,5; 0,098; 2,35. 40; 40; 2; 0,079; 1500,00; 59,06; 15; 22,5; 1,35. 45; 45; 2; 0,079; 1500 2000 4000; 59,06 78,74; 16; 24 32; 1,2. 2,5; 0,098; 1,83. 50; 50; 1,8; 0,071; 15; 22,5 30; 0,87. 2; 0,079; 1,08. 2,5; 0,098; 1,68. 2,8; 0,110; 2,22. 3; 0,118; 2,38. 55; 55; 1,8; 0,071; 0,79. 2; 0,079; 0,98. 2,8; 0,110; 1,92. 60; 60; 2; 0,079; 1500 1800 2000; 59,06 70,87 78,74; 15; 22,5 27 30; 0,9. 2,5; 0,098; 1,4. 2,8; 0,110; 1,77. 3; 0,118; 1,98. 45"; 45"; 2,8; 0,110; 1,96. 50"; 50"; 2,8; 0,110; 1,31. 80; 80; 2,8; 0,110; 2000,00; 78,74; 10; 20; 1,32. |  |
| --- | --- |